



8.4 Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1 Elewacja Bramy Południowej. Fragment od WC. Cegła dobrze zachowana podobnie jak cokół granitowy. Szczerbione parapety łupkowe, ogólnie dobrze zachowane, zamalowane farbą
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Fot.2 Tynkowany okulus, pierwotnie wykonany z okrągłymi otworami, jak w takich samych elementach bram bocznych
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Fot.3 Widok na większy fragment Bramy Południowej – zamalowane blendy, zamalowane kolumny z piaskowca, zasolony, przebarwiony granit cokołu, zamalowany piaskowcowy gzyms górny elewacji.
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Fot.4 W miejscu, gdzie usunięto gzyms z żółtego piaskowca i wstawiono nowy gzyms – tynkowany, obecnie z ubytkami, źle zachowany.
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Fot.5 Najgorzej zachowany fragment centralny bramy ze względu na nieszczelności w dachu. Silna skorupa gipsowa napowierzchni cegieł, widoczne odspojenia w partiach tynkowanych łuków.
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Fot.6 Widoczny oryginalny okulus i jedyny zachowany fragment tynkowanego detalu w wydłużonej blendzie nad okulusem, mający służyć za wzór do odtworzenia pozostałych.
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Fot.7 Dobrze widoczny oryginalny piaskowiec gzymsu zamalowany farbą. Silne złuszczenie i rozmycie kamienia.

SKLEPIENIA BRAMY GŁÓWNEJ I BRAM BOCZNYCH

(tynki na sklepieniach, ceglane ściany boczne, łuki ceglane, kamień wsporników łuków ceglanych – prostokątne konsolki)

1.3 Stan zachowania

Stan zachowania elementów ceglanych opisano przy bramie głównej.

Elementy tynkowane w partii centralnej zachowane najlepiej. Miejscami lekko odparzone, miejscami odpadnięta warstwa przemalowań, jednak fragmenty tynku w dobrym stanie. Najgorzej zachowane tynki w żaglach sklepienia oraz łukach bram. Zawilgocone, odparzone, silnie zasolone, zaatakowane przez mchy i mikroorganizmy są w opłakanym stanie. Podobnie cegła pod warstwami zawilgoconego, zasolonego tynku – mokra, z nalotami soli gipsowych, z wykruszonymi spoinami nadaje się do gruntownej konserwacji. Całe sklepienie i łuki tynkowane przemalowane na kolor czerwono –brązowy. Tylko w nielicznych miejscach można dopatrzeć się oryginalnego, ugrowego tynku pod warstwami przemalowań.

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy bezwzględnie usunąć przyczynę zacieków.

7.5 Program prac konserwatorskich:

Elementy ceglane:

1. Wszystkie partie ceglane do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem z użyciem 1,5% kwasu fluorowodorowego.

2. Wykuć wszystkie wtórne spoiny do głębokości 2cm i wyspoinować elewację w zaprawie z grubszym ziarnem Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel w kolorze piaskowym, jak fuga oryginalna. 

Jeżeli po myciu wodą naruszy się sole w cegłach i elewacja przy wysychaniu zacznie się wybielać, należy przesmarować te miejsca preparatem do przeprowadzania łatwo rozpuszczalnych soli (siarczany, chlorki) w nierozpuszczalne kompleksy. Preparat do tego nosi nazwę Tubag Antisulfat.

1. Wszystkie cegły z uzupełnianymi ubytkami, oraz cegły imitowane w kicie cementowym należy usunąć i wstawić w to miejsce nowe o fakturze i kolorze dopasowanym do pozostałych cegieł. 

2. Fragmenty cegieł zamalowane farbą należy usunąć preparatem do ściągania przemalowań typu Skansol lub Remosol. Nałożyć preparat do spulchnienia farby a następnie zmyć miejsca gorącą wodą pod ciśnieniem.

3. Miejsca cegieł przebarwione na zielono, zaatakowane przez mikroorganizmy i mchy należy zdezynfekować jednorazowo preparatem StoPrim Fungal.

4. Zniszczone kształtki należy wymienić na nowe (uszczerbienie powyżej 10% powierzchni oraz miejsca, gdzie kształtek brak). Miejsca, gdzie cegły są silnie odspojone od lica muru należy przemurować i na nowo wyspoinować na zaprawie Tubag-Trass-Kalk Fugensaniermortel.

5. Miejsca cegieł ze skorupą soli gipsowych należy obłożyć okładami z 10% kwaśnego węglanu amonu. Wykonać próby na czas działania –1h, 3h itp. Okłady po ustaleniu czasu działania węglanu powtórzyć do całkowitego usunięcia soli (około 3-krotnie). Po zabiegu usuwania soli gipsowych cegły nasycić preparatem Tubag Antisulfat.

6. Drobne ubytki w cegłach należy uzupełnić zaprawą Tubag Steinersatzmasse w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostałych cegieł elewacyjnych.

7. Fragmenty ceglane elewacji należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

8. Należy wykuć kotwy metalowe w ścianie nie spełniające żadnej funkcji. Ubytki powstałe po wykuciu uzupełnić zaprawą pod kolor cegły Tubag Steinersztazmasse.

Elementy tynkowane: (sklepienie, łuki wewnętrzne przejścia)

1. Wszystkie spęcherzone, osypujące się, odparzone tynki należy skuć do cegły. Cegłę pod warstwą zasolonego, zawilgoconego tynku poddać renowacji poprzez usunięcie wszystkich zasolonych spoin, wypiaskowanie metodą CP drobnoziarnistym piaskiem szklarskim skorupy soli siarczanowych, głównie gipsu. Cegły należy poddać wzmacnianiu preparatem StoHydrogrunt. W miejscach innych nawarstwień solnych niż skorupy gipsowe należy przeprowadzić rozpuszczalne związki soli w nierozpuszczalne kompleksy preparatem Tubag Antisulfat. Cegły bardzo zniszczone, osypujące się należy wymienić na nowe na wymiar istniejących.  Na tak zabezpieczoną cegłę należy narzucić tynk podkładowy StoFaserputz i nawierzchniowy Tubag Sanierhaftputz SHF w kolorze 32310 z palety StoColor System.

2. Tynki w dobrym stanie należy przeszlifować mechanicznie, drobne ubytki uzupełnić zaprawą Tubag Sanierhaftputz SHF dobraną uziarnieniem do otoczenia uzupełnianego. Wszystkie tynki należy pomalować w kolorze z palety StoColor System 32110.

 Prace przy konserwacji cegły i elementów tynkowanych wnętrza Bram nie będą trwałe, jeżeli nie przeprowadzi się naprawy dachu, zwłaszcza w partii nad Bramą główną. Sklepienie i filary są mokre po każdym deszczu, stąd wiadomo, iż jest to uszkodzenie bieżące.

Kamienne prostokątne konsolki łuków wewnętrznych:

1. Należy zdjąć przemalowania białą farbą poprzez nasycenie jej preparatem spulchniającym typu Remosol, Skansol (wykonać próby na skuteczność preparatu, przy braku działania dobrać inny – nadzór konserwatorski). Po spulchnieniu farbę należy usunąć zmywając ją gorącą wodą pod ciśnieniem. Kamień należy doczyścić mechanicznie drobnoziarnistym papierem ściernym.

2. Całość należy odsolić metodą swobodnej migracji soli przez okłady z ligniny nałożonej albo bezpośrednio po zabiegu mycia, kiedy obiekt jest mocno nasycony wodą, albo poprzez wtepowanie okładów nasączonych wodą. Należy użyć około 5-6 warstw ligniny na okład i pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.

3. Należy wykuć stare kity cementowe i spoinę.

4. Wszystkie ubytki i miejsca po wykutych kitach cementowych należy uzupełnić zaprawą mineralną Tubag Steinersatzmasse pod kolor kamienia. Przy uzupełnianiu większych partii kamienia ubytek należy przezbroić materiałem nierdzewnym..

5. Należy założyć nowe spoiny z zaprawy Tubag Trass-Kalk-Fugensanier-mortel.

6. Całość należy zhydrofobizować przez głęboki natrysk preparatem Ispo Hydrophobierung LF.
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Fot.1 Fragment sklepienia, gdzie występują nieszczelności dachu w bardzo złym stanie zachowania. Cegła silnie zasolona z nalotami soli gipsowych. Blendy tynkowane z odparzonym tynkiem, spodnie warstwy cegły zasolone. Widoczne ciągłe zawilgocenie tych partii bramy. Zielone przebarwienia mikroorganizmów i mchów, wypłukane spoiny w cegłach.
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Fot.2 Zawilgocone fragmenty kamienia i cegły. Odparzenia tynku. Przebarwienia i naloty mchów i mikroorganizmów. Kamień silnie zdezintegrowany, rozmyty.
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Fot.3 Większy fragment wnętrza bramy. Widoczna betonowa opaska cokołowa do skucia na miejsca izolacji pionowej i poziomej.

SKRZYDŁO PRAWE
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ELEWACJA WSCHODNIA

6.6 Stan zachowania

Cegła dobrze zachowana. Brak silnego nalotu atmosferycznego, przebarwień mikrobiologicznych. Najbardziej szpecą w elementach ceglanych fragmenty zamalowane farbą olejną lub przemurowania z nowej, współczesnej cegły niedopasowanej do zabytkowej. Wtórne spoiny, wstawki cementowe imitujące cegłę to kolejne elementy wymagające napraw konserwatorskich.

Czerwony piaskowiec, użyty wtórnie pod parapetami dużych okien w dobrym stanie zachowania. Lekki nalot atmosferyczny, brzydkie, źle dobrane spoiny szpecą kamień.

Fragmenty tynkowane w całości przemalowane. Trudno ocenić ich stan zachowania pod warstwą farby. Miejsce w wykuszu przy wejściu do budynku wtórnie obłożono zaprawą cementową.

Źle zachowany drewniany gzyms koronujący – zawilgocony, ze złuszczająca się farbą, w złym stanie technicznym.

Elewację szpecą nieuporządkowane kable, luźno wiszące na elewacji.

7.6 Program prac konserwatorskich

Należy umyć gorącą wodą pod ciśnieniem z maszyny typu Karcher dach nad budynkiem w celu usunięcia mchów i porostów z powierzchni dachu.

Fragmenty ceglane elewacji:

1. Wszystkie partie ceglane do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem z użyciem 1,5% kwasu fluorowodorowego.

2. Wykuć wszystkie wtórne spoiny do głębokości 2cm i wyspoinować elewację w zaprawie z grubszym ziarnem Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel w kolorze piaskowym, jak fuga oryginalna. 

3. Jeżeli po myciu wodą naruszy się sole w cegłach i elewacja przy wysychaniu zacznie się wybielać, należy przesmarować te miejsca preparatem do przeprowadzania łatwo rozpuszczalnych soli (siarczany, chlorki) w nierozpuszczalne kompleksy. Preparat do tego nosi nazwę Tubag Antisulfat.

4. Wszystkie cegły z uzupełnianymi ubytkami, oraz cegły imitowane w kicie cementowym należy usunąć i wstawić w to miejsce nowe o fakturze i kolorze dopasowanym do pozostałych cegieł. ( w tym rolki z parapetów okiennych).

5. Fragmenty cegieł zamalowane farbą należy usunąć preparatem do ściągania przemalowań typu Skansol lub Remosol. Nałożyć preparat do spulchnienia farby a następnie zmyć miejsca gorącą wodą pod ciśnieniem.

6. Miejsca cegieł przebarwione na zielono, zaatakowane przez mikroorganizmy i mchy należy zdezynfekować jednorazowo preparatem StoPrim Fungal.

7. Zniszczone kształtki elewacji należy wymienić na nowe (uszczerbienie powyżej 10% powierzchni oraz miejsca, gdzie kształtek brak). 

8. Drobne ubytki w cegłach należy uzupełnić zaprawą Tubag Steinersatzmasse w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostałych cegieł elewacyjnych.

9. Fragmenty ceglane elewacji należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

10. Należy wykonać izolację elewacji wg. załącznika.

Bloki granitowe cokołu:

11. Całość należy oczyścić gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1% kwasu fluorowodorowego. Miejsca, które nie poddadzą się czyszczeniu chemicznemu należy doczyścić przez piaskowanie metodą CP drobnoziarnistym piaskiem szklarskim.

12. Należy wymienić wszystkie spoiny w granicie na nowe z materiału Tubag Pflasterfugenmortel w kolorze piaskowym.

13. W miejscach ubytków należy obrobić ubytek do formy prostokąta i wstawić w to miejsce flek granitowy z granitu najbardziej zbliżonego do oryginalnego. Wstawki cementowe należy usunąć i wstawić w to miejsce kostki granitowe pod wymiar istniejących kostek..

14. Wszystkie bloki granitowe należy poddać  hydrofobizacji preparatem StoCryl HP 100.

Bloki z czerwonego piaskowca pod parapetami okiennymi:

1. Należy kamień umyć chemicznie 1,5% kwasem fluorowodorowym i zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Zabieg należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić powierzchni kamienia. Miejsca trudnousuwalne należy doczyścić mechanicznie drobnoziarnistym papierem sciernym.

2. Calość należy odsolić metodą swobodnej migracji soli przez okłady z ligniny nałożonej albo bezpośrednio po zabiegu mycia, kiedy obiekt jest mocno nasycony wodą, albo poprzez wtepowanie okładów nasączonych wodą. Należy użyć około 5-6 warstw ligniny na okład i pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.

3. Miejsca przebarwione na zielono  należy poddać silnej dezynfekcji przez nasycenie preparatem StoPrim Fungal.

4. Należy wykuć stare kity cementowe i spoinę.

5. Należy założyć nowe spoiny z zaprawy Tubag Trass-Kalk-Fugensanier-mortel.

6. Całość należy zhydrofobizować przez głęboki natrysk preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

7. Należy wykonać izolację i osuszenie budynku wg. załącznika „Hydroizolacja ścian zewnętrznych skrzydła wschodniego i zachodniego Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie” oraz Aquapol - system osuszania murów.

Elementy tynkowane (blendy, łącznik okienny, nakrywa wykusz przy wejściu, wnęki nad dużymi oknami, łuki nad oknami, fragment tynkowany elewacji)

1. Wszystkie spęcherzone, osypujące się, odparzone tynki należy skuć do cegły. Po skuciu należy wzmocnić cegłę preparatem StoHydrogrund i na taką powierzchnię narzucić tynk podkładowy StoFaserputz i nawierzchniowy Tubag Sanierhaftputz SHF w kolorze 32110 z palety StoColor System.

2. Tynki w dobrym stanie należy przeszlifować mechanicznie, drobne ubytki uzupełnić zaprawą Tubag Sanierhaftputz SHF dobraną uziarnieniem do otoczenia uzupełnianego. Wszystkie tynki należy pomalować w kolorze z palety StoColor System 32110.

3. Należy skuć zaprawę cementową z łukowego wykuszu przy wejściu, wzmocnić cegły preparatem StoHydrogrund. Narzucić tynk podkładowy StoFaserputz i nawierzchniowy Tubag Sanierhaftputz SHF w kolorze 32110 z palety StoColor System.

4. Ozdobny element tynkowany międzyokienny oraz gzyms górny elewacji tynkowanej należy oczyścić przez przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym. Drobne ubytki lub spękania należy przeszpachlować zaprawą Sto-Rissfuller fein poprzez szlamowanie na całej powierzchni, tak, aby zaprawa wypełniła wszystkie drobne rysy i spękania.

5. Element po zagruntowaniu  należy pomalować w kolorze wg.palety StoColor system nr 32110 farbą StoSil Color.

Gzyms drewniany pod rynną należy:

1. Oczyścić grubo i drobnoziarnistym papierem ściernym.

2. Elementy mocno przegniłe i zniszczone wymienić na nowe.

3. Całość zaimpregnować preparatem StoTop Satin i pomalować farbą do drewna StoTopColor w kolorze 32341.

Trzy blendy tynkowane nad wejściem z trzema kółkami wewnątrz:

1. Elementy należy oczyścić przez mycie 1% kwasem fluorowodorowym i zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem maszyną typu Karcher.

2. Należy je zagruntować i pomalować w kolorze 32110 farbą StoSil Color.

Fragmenty dobudowane elewacji z cegły różniącej się kolorem od cegły zabytkowej:

1. Fragmenty należy przelaserować farbą StoSil Lasura w kolorze cegły zabytkowej. Należy wykonać próby koloru na elewacji. Zabieg należy wykonać przed założeniem nowych spoin na tych fragmentach elewacji.

Należy wykonać nowe na wzór istniejącej kratki z wysokich blend elewacji wschodniej. Kratki należy pomalować czarną, matową farbą do metalu.

Należy wymienić okna piwniczne elewacji na nowe, na wzór istniejących.

Należy ukryć okablowanie elewacji wkuwając się w cegły. Bruzdy należy zaszpachlować zaprawą pod kolor cegły Tubag Steinersatzmasse.

Kątowniki metalowe nad drzwiami należy przeszlifować mechanicznie i pomalować matową  farbą do metalu w kolorze 32110.

Znaczek z numerem budynku należy wymienić na nowy, na wzór istniejącego.

Należy wymienić rynny i rury spustowe na elewacji. Należy sprawdzić stan opierzenia blacharskiego i wymienić elementy powykrzywiane i wypaczone, nie spełniające swojej funkcji.

