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Załączniki: 

Zaświadczenie projektanta o przynależności do izby.

Zaświadczenie konserwatorskie; dyplom nr 1931, dyplom nr 1776

1. Branża: konserwacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konserwacji elewacji Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz elewacji budynków przylegających. 

2. Podstawa opracowania: 

Zlecenie Zakładu Usług Komunalnych

Wizja lokalna obiektu

Inwentaryzacja fotograficzna

Informacje przekazane przez Zamawiającego

Inwentaryzacja Architektoniczno-Budowlana wykonana przez Pracownię Projektową mgr inż. Arch. Marcin Fiuk z 1997 roku

3. Lokalizacja: Szczecin ul. Ku Słońcu 125 a

4. Usytuowanie budynków: Zespół budynków położony jest przy ulicy dojazdowej do Cmentarza Centralnego Ku Słońcu. Stanowi wejście do całego XIX-wiecznego założenia parkowego cmentarza.
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Powtórzono, dla ułatwienia korzystania z obydwu dokumentów oznaczenia budynków z inwentaryzacji archtektoniczno-budowlanej Pracowni Projektowej mgr inż. Marcin Fiuk z 1997roku.

5. Historia Obiektu

 Cmentarz Utworzony w 1900 roku na przedmieściach Szczecina wg projektu architekta miejskiego Wilhelma Meyera Schwartau zajmował  powierzchnię 64h. Bramę główną wybudowano w latach 1900-1902, kaplicę w roku 1906. W 1919roku Cmentarz rozbudowano wg projektu Georga Haninga, ówczesnego dyrektora Cmentarza. W 1943 roku osiągnął powierzchnię 153h. Nekropolia zaprojektowana jest jako założenie parkowe uwzględniające naturalne walory terenu. Jest jedną z największych nekropolii w Europie.

SKRZYDŁO LEWE
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

6.1 Stan zachowania, przyczyny zniszczeń

Elewacja w złym stanie zachowania. Fragmenty wytynkowane najprawdopodobniej wtórnie. Pod warstwami tynku cegła licowa w bardzo złym stanie zachowania. Górny gzyms elewacji zamalowany białą farbą wygląda nieestetycznie. Spod farby widoczny rysy i spękania. Miejscami większe ubytki, a miejscami w ogóle gzymsu brak.

Tynk elewacji brudny z szaro-czarnym nalotem atmosferycznym. Miejscami silnie spękany. W najgorszym stanie zachowania jest tynk przy rurach spustowych – zawilgocony, omszały, z silnymi ubytkami. Cegła pod warstwami tynku w tych miejscach również w bardzo złym stanie zachowania. Źle zachowany tynk cokołowy – także wtórny. W miejscach gdzie brak izolacji poziomej i pionowej widoczne podciąganie wody gruntowej. Tynk cokołowy odparzony, osypujący się, silnie spękany. Nieestetycznie wygląda okablowanie elewacji, stare okna pierwszego piętra, stare drzwi wejściowe do budynku.

Najlepiej zachowany fragment elewacji ceglanej. Drobne ubytki, miejscami cegła podmalowana farbą. W najgorszym stanie rolka gzymsu z silnym, czarnym nalotem atmosferycznym. W partii cokołowej elewacji ceglanej szpecące, wtórne lastriko. Rynny i rury spustowe powyginane, nieszczelne.

7.1 Program prac konserwatorskich

1. Cała powierzchnia dachu do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem przy użyciu maszyny parowej typu Karcher.

2. Wszystkie partie tynkowane (bez cokołu) i ceglane do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem. Kolejne mycie powierzchni dla zmycia czarnych nawarstwień powierzchniowych z użyciem 1,5% kwasu fluorowodorowego.

3. Oczyszczenie całej powierzchni górnego gzymsu, zamalowanego obecnie na biało mechanicznie przez przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym. Drobne ubytki lub spękania należy przeszpachlować zaprawą Sto-Rissfuller fein poprzez szlamowanie na całej powierzchni, tak, aby zaprawa wypełniła wszystkie drobne rysy i spękania. Większe ubytki tynku należy uzupełnić zaprawą Tubag APS Ausgleichputz. Przy brakujących fragmentach tynku należy albo wykonać fragment brakujący na wzór starego w pracowni w technice ciągniętej z szablonu w zaprawie Tubag Stuckoprofilmortel i zamontować na elewacji lub wykonać z szablonu w technice ciągniętej na elewacji w zaprawie Tubag APS Ausgleichputz.

4. Gzyms, po zagruntowaniu  należy pomalować w kolorze wg.palety StoColor system nr 32110 farbą StoSil Color.

5. Tynk w partii cokołowej całkowicie do zbicia. W miejscach, gdzie spod warstwy tynku pokazała się cegła, należy poddać ją dezynfekcji preparatem StoPrim Fungal, wykuć wszystkie zawilgocone i zagrzybione spoiny w tych partiach i wymienić je na nowe w zaprawie Tubag Trass-kalk fugensaniermortel. Cegły silnie skorodowane i zawilgocone należy wymienić na nowe o takich samych wymiarach. Po zbiciu tynku partie cokołową obłożyć płytkami klinkierowymi. Wszystkie kraty metalowe partii cokołowej należy przemalować po oczyszczeniu z wierzchnich warstw brudu na kolor nr 32340..

6. Przy pozostałym tynku elewacyjnym należy zbić jedynie miejsca odparzone i zasolone. Ubytki w tynku należy uzupełnić zaprawą podkładową Tubag APS 01 Ausgleichputz spezial i nawierzchniowo Sto Faserputz. Cały tynk elewacyjny po zagruntowaniu należy pomalować na kolor 32110 farbą StoSil Color.

7. Należy wymienić całe opierzenie blacharskie elewacji (rynny, parapety, rury spustowe).
8. Należy ujednolicić kraty okienne pierwszego pietra – wymienić dwie kraty okien po lewej stronie ryzalitu na wzór krat pozostałych.

9. Podczas prac należy ukryć okablowanie biegnące po elewacji przez wykucie bruzd w tynku. Bruzdy wypełnić zaprawami jak w pkt.6

10. Należy wymienić wywietrzniki w elewacji na nowe.

11. Należy wymienić lampę oświetlającą wychodzącą z ryzalitu na nową w typie Noble Wall firmy Wever & Ducre(Architectural Ligchting).

12. Przy fragmencie ceglanym elewacji północnej należy po umyciu wg. pkt.2 wykuć wszystkie wtórne spoiny do głębokości 2cm i wyspoinować elewację w zaprawie z grubszym ziarnem Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel w kolorze piaskowym, jak fuga oryginalna. Jeżeli po myciu wodą naruszy się sole w cegłach i elewacja przy wysychaniu zacznie się wybielać, należy przesmarować te miejsca preparatem do przeprowadzania łatwo rozpuszczalnych soli (siarczany, chlorki) w nierozpuszczalne kompleksy. Preparat do tego nosi nazwę Tubag Antisulfat.

13. Wszystkie cegły z uzupełnianymi ubytkami należy usunąć i wstawić w to miejsce nowe o fakturze i kolorze dopasowanym do pozostałych cegieł. Fragmenty cegieł zamalowane farbą należy usunąć preparatem do ściągania przemalowań typu Skansol lub Remosol. Nałożyć preparat do spulchnienia farby a następnie zmyć miejsca gorącą wodą pod ciśnieniem. Drobne ubytki w cegłach należy uzupełnić zaprawą Tubag Steinersatzmasse w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostałych cegieł elewacyjnych.

14. Lastriko z partii cokołowej należy usunąć. Zniszczone cegły partii cokołowej należy wzmocnić preparatem StoHydrogrund.  Cokół należy obłożyć płytkami klinkierowymi i wyspoinować na zaprawę Tubag Trass Pflasterfugenmortel w kolorze piaskowym.

15. Fragment ceglany należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

16. Należy wykonać izolację i osuszenie budynku wg. załącznika „Hydroizolacja ścian zewnętrznych skrzydła wschodniego i zachodniego Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie” oraz Aquapol - system osuszania murów.

17. Należy wymienić wszystkie okna pierwszego piętra na nowe, na wzór istniejących.

18. Drzwi wejściowe do budynku należy wymienić na nowe, dębowe na wzór istniejących w kolorze naturalnym ciemnego dębu bez pokrywania farbą kryjącą.-wykonano
8.1 Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1 Skrzydło prawe, elewacja północna. Tynk źle zachowany, szaro-czarny nalot atmosferyczny, spękania, ubytki w gzymsie koronującym, najgorzej zachowany tynk cokołowy. Odparzenia, spękania.
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Fot.2 Ceglany fragment elewacji – cegła dobrze zachowana. Odspojone wtórnie założone lastriko partii cokołowej,
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Fot.2 Fragment elewacji wschodniej. W partii cokołowej wykonana izolacja pozioma i pionowa. Tynk elewacji szary, zabrudzony osadami atmosferycznymi, górny gzyms spękany z ubytkami
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Fot.3 Najgorzej zachowany tynk w partii przy rurze spustowej
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Fot.4 Centralny fragment elewacji wschodniej – ubytki górnego gzymsu, źle zachowana partia cokołowa, brak izolacji, szpecące okablowanie biegnące po całej elewacji
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Fot.5 Skrajny fragment elewacji – silnie odparzona partia cokołowa, zacieki i zabrudzenia pyłów atmosferycznych na całej powierzchni tynku

SKRZYDŁO LEWE

ELEWACJA ZACHODNIA

6.2 Stan zachowania, przyczyny zniszczeń

Najlepiej w całej elewacji zachowane fragmenty ceglane. Najbardziej szpeci i niszczy elewację wtórna spoina nałożona na pierwotną. Drobne ubytki w cegle i podmalówki farbą. Miejscami brakuje rolki kończącej fragment ceglany przy schodach. Czasami duże wstawki cementowe. Najgorzej z elementów ceglanych wygląda portal wejścia do USKOMu. Zamalowany farbą w typie emulsyjnym na kolor brzydkiego brązu. Spodnie warstwy cegieł silnie osłabione, spękane. Ich stan trudny w całości do ocenienia ze względu na całkowite zamalowanie. Źle zachowane ceglane elementy krzyża na elewacji tynkowanej. Dodane elementy boczne w tynku, imitujące cegłę, całkowicie wypłowiałe. Dodane elementy najprawdopodobniej wtórnie. Po ich usunięciu pozostaną właściwe ramiona krzyża. Mocno zniszczone cegły pod wtórnym lastrikiem cokołowym. Osłabione, osypujące się. Lastriko do usunięcia. Najtrudniejszy do zinterpretowania i oceny fragment filarów łuków ceglanych zasmarowanych obecnie czerwoną farbą olejną. Po niewielkich odkrywkach stwierdzono, iż pod spodem znajdują się dawne fragmenty półkolumn z bazami kamiennymi. Elementy należy poddać rekonstrukcji.

Tynkowane fragmenty elewacji dosyć dobrze zachowane. Miejscami ubytki zwłaszcza w partii przy rurach spustowych i rynnach. Miejscami partie uzupełniane. Drobne spękania i szczeliny w tynku wynikające z pracy materiału nawierzchniowego, naprężeń w samym tynku.

Szpecą elewację schody do USKOMu, obłożone niepasującymi płytki ceramicznymi. Silnym zmianom uległy też płytki z piaskowca stanowiące obramienie donic drzew zdobiących elewację.

7.2 Program prac konserwatorskich

Fragmenty ceglane elewacji :


1. Wszystkie partie ceglane do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem z użyciem 1,5% kwasu fluorowodorowego.

2.  Wykuć wszystkie wtórne spoiny do głębokości 2cm i wyspoinować elewację w zaprawie z grubszym ziarnem Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel w kolorze piaskowym, jak fuga oryginalna. Jeżeli po myciu wodą naruszy się sole w cegłach i elewacja przy wysychaniu zacznie się wybielać, należy przesmarować te miejsca preparatem do przeprowadzania łatwo rozpuszczalnych soli (siarczany, chlorki) w nierozpuszczalne kompleksy. Preparat do tego nosi nazwę Tubag Antisulfat.

3. Wszystkie cegły z uzupełnianymi ubytkami, oraz cegły imitowane w kicie cementowym należy usunąć i wstawić w to miejsce nowe o fakturze i kolorze dopasowanym do pozostałych cegieł. 

4. Fragmenty cegieł zamalowane farbą należy usunąć preparatem do ściągania przemalowań typu Skansol lub Remosol. Nałożyć preparat do spulchnienia farby a następnie zmyć miejsca gorącą wodą pod ciśnieniem.

5. Miejsca cegieł przebarwione na zielono, zaatakowane przez mikroorganizmy i mchy należy zdezynfekować jednorazowo preparatem StoPrim Fungal. 

6. Drobne ubytki w cegłach należy uzupełnić zaprawą Tubag Steinersatzmasse w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostałych cegieł elewacyjnych.

7. Brakujące kształtki wykończenia ściany ceglanej przy schodach należy uzupełnić kształtkami na wzór istniejących.

8. Lastriko z partii cokołowej należy usunąć. Zniszczone cegły partii cokołowej należy wzmocnić preparatem StoHydrogrund.  Cokół należy obłożyć płytkami klinkierowymi i wyspoinować na zaprawę Tubag Trass Pflasterfugenmortel w kolorze piaskowym.

9. Fragmenty ceglane elewacji należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

10. Gzyms nad elewacją ceglaną należy:  oczyścić całą powierzchni górnego gzymsu, zamalowanego obecnie na biało mechanicznie przez przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym. Drobne ubytki lub spękania należy przeszpachlować zaprawą Sto-Rissfuller fein poprzez szlamowanie na całej powierzchni, tak, aby zaprawa wypełniła wszystkie drobne rysy i spękania. Większe ubytki tynku należy uzupełnić zaprawą Tubag APS Ausgleichputz. Przy brakujących fragmentach tynku należy albo wykonać fragment brakujący na wzór starego w pracowni w technice ciągniętej z szablonu w zaprawie Tubag Stuckoprofilmortel i zamontować na elewacji lub wykonać z szablonu w technice ciągniętej na elewacji w zaprawie Tubag APS Ausgleichputz.

11. Gzyms, po zagruntowaniu  należy pomalować w kolorze wg.palety StoColor system nr 32110  farbą StoSil Color.

12. Należy wykonać izolację i osuszenie budynku wg. załącznika „Hydroizolacja ścian zewnętrznych skrzydła wschodniego i zachodniego Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie” oraz Aquapol - system osuszania murów.

Portal ceglany wejścia do USKOMu w elewacji tynkowanej należy:

1. Oczyścić z przemalowań farb przez ich spulchnienie preparatem typu Skansol lub Remosol. Wykonać próby na skuteczność preparatu. Zabieg wykonać dwukrotnie.

2. Należy wykuć wszystkie spoiny z portalu do głębokości ok. 2cm i wyspoinować portal spoiną trasową Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel.

3. Ukruszone cegły należy wymienić na nowe dopasowane wymiarem i kolorem do pierwotnych. 

4. Cegły po oczyszczeniu, ze względu na duże zniszczenia lica pod warstwami farb należy spatynować preparatem Sto Silco Lasura.

5. Cały portal należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

6. Należy wymienić drzwi drewniane stanowiące wejście do USKOMu na nowe, dębowe w kolorze naturalnym ciemnego dębu wg. istniejących.-wykonano
Krzyż na elewacji imitujący cegłę ceramiczną:

1. Należy skuć ramiona krzyża wykonane w zaprawie tynkarskiej, a miejsca ubytków po skuciu zaszpachlować zaprawą tynkarską. Należy pozostawić krzyż ceglany. 

Cegły krzyża należy poddać konserwacji : 

1. Wszystkie cegły do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem z użyciem 1,5% kwasu fluorowodorowego.

2. Wykuć wszystkie wtórne spoiny do głębokości 2cm i wyspoinować krzyż w zaprawie z grubszym ziarnem Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel w kolorze piaskowym, jak fuga oryginalna. 

3. Fragmenty cegieł zamalowane farbą należy usunąć preparatem do ściągania przemalowań typu Skansol lub Remosol. Nałożyć preparat do spulchnienia farby a następnie zmyć miejsca gorącą wodą pod ciśnieniem.

4. Drobne ubytki w cegłach należy uzupełnić zaprawą Tubag Steinersatzmasse w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostałych cegieł elewacyjnych.

5. Cegły należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

Schody wejścia do kaplicy:

 1. Należy skuć płytki ceramiczne prowadzące do kaplicy i obłożyć schody płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi.

Wnękę tynkowaną w elewacji ceglanej stanowiącą wejście do Zakładu Usług Komunalnych Wydziału Usług Cmentarnych należy:

1. Oczyścić z warstw wtórnej farby przez mechaniczne zdjęcie farby szpachlami i papierem ściernym.

2. Miejsca spęcherzone, odparzone lub silnie osłabione należy skuć. Ubytki w tynku uzupełnić materiałem StoMiral LP. 

3. Całą powierzchnię wnęki należy obrzucić nawierzchniowo tynkiem barwionym w masie o grubości ziarna 0,6mm Tubag Sanierhaftputz SHF. Kolor tynku wg. palety StoColor System 32110. 

4. Elementy drewniane stanowiące ozdobne obramienie wnęki oraz listwy przypodłogowe należy oczyścić przez zdjęcie warstw przemalowań preparatem do spulchniania farb typu Remosol lub Skansol. Zabieg powtórzyć dwukrotnie. Elementy doczyścić mechanicznie drobnoziarnistym papierem ściernym. Zaimpregnować elementy preparatem Sto Top Satin bezbarwnym i pomalować farbą do drewna w kolorze z palety StoColor System 32110 farbą StoColor Top.

5. Drzwi drewniane wejściowe należy wraz z framugą wymienić na nowe, dębowe o takim samym wymiarze i wzorze jak istniejące w kolorze naturalnym ciemnego dębu.-wykonano
6. Schody wejściowe, betonowe należy wypiaskować maszyną typu CP drobnoziarnistym piaskiem szklarskim.

7. Miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy jednorazowo zdezynfekować preparatem StoPrim Fungal.

8. Szczeliny i spękania wypełnić zaprawą Tubag Trass-kalk Verpressmortel.

9. Większe ubytki należy uzupełnić zaprawą Tubag Werksteinmortel z dodatkiem kruszywa. Należy wykonać próbkę kitu, tak, aby pasował on do materiału uzupełnianego.

10. Spoiny łączące bloki należy wykonać z materiału Tubag Pflasterfugenmortel w kolorze szarym.

11. Schody należy zaimpregnować preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

12. Schody należy w całości obłożyć płytkami klinkierowymi.

Obramienie drzew ozdobnych wykonane z płytek piaskowca należy:

1. Wypiaskować drobnoziarnistym piaskiem szklarskim (zabieg powinien wykonywać wyszkolony operator piaskarki, tak, aby nie uszkodzić przy piaskowaniu kamienia)

2. Płytki uszkodzone należy wymienić na nowe, na wzór istniejących. Płytki brakujące uzupełnić. Drobne ubytki kamienia uzupełnić masą mineralną Tubag Steinersatzmasse pod kolor kamienia. Brakujące spoiny uzupełnić zaprawą Tubag Trass kalk fugensaniermortel pod kolor istniejącej spoiny.

3. Całość bardzo dokładnie zahydrofobizować preparatem Ispo Hydrophopierung LF.

Elewacja tynkowana:

1. Całość zmyć jednorazowo gorącą wodą pod ciśnieniem z warstw pyłów i brudów.

2. Przeszlifować papierem ściernym dla lepszej przyczepności farby.

3. Miejsca spęcherzone, osłabione, osypujące się skuć do cegły. 

4. Ubytki tynku uzupełnić zaprawą StoMiral LP.

5. Nawierzchniowo założyć tynk Tubag Sanierhaftputz SHF.

6. Całą elewację pomalować farbą StoSil Color wg. nr palety StoColor System 32110.

Filary łukowych wnęk ceglanych, obecnie zamalowane czerwoną farbą olejną:

1. Skuć warstwę wtórnego tynku razem z farbą do powierzchni pierwotnych kolumienek ceglanych i baz kamiennych.

2. Zniszczone cegły wzmocnić preparatem StoHydrogrund.

3. Do zachowanych trzonów ceglanych dołożyć cegieł, tak aby półkolumny wyglądały jak na elewacji wschodniej prawego skrzydła (zachowane), tylko pojedyńcze. (rys. nr 9.1)

4. Cegły wyspoinować na zaprawę Tubag Trass-kalk fugensaniermortel.

5. Zaimpregnować cegły preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

Kamień baz należy poddać konserwacji poprzez: 



1. Przed przystąpieniem do właściwych prac konserwatorskich należy kamień silnie wzmocnić, zwłaszcza w najbardziej osłabionych partiach przez silne nasycenie preparatem StoPrim Grundex rozcieńczonym w stosunku 1:1 rozpuszczalnikiem o nazwie Sto Terpentinersatz, lub preparatem firmy Remmers Funcosil Steinfestiger 510.

2. Należy podkleić wszystkie szczeliny i spękania kamienia zapuszczając preparat o nazwie Primal AC-33 ze strzykawki. Nadmiar preparatu należy zbierać zaraz po wypłynięciu, aby nie dopuścić do zaschnięcia żywicy na powierzchni kamienia.

3. Po wzmocnieniu warstw należy kamień  oczyścić chemicznie 1,5% kwasem fluorowodorowym i zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Zabieg należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić powierzchni kamienia.

4. Całość należy odsolić metodą swobodnej migracji soli przez okłady z ligniny nałożonej albo bezpośrednio po zabiegu mycia, kiedy obiekt jest mocno nasycony wodą, albo poprzez wtepowanie okładów nasączonych wodą. Należy użyć około 5-6 warstw ligniny na okład i pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.

5. Należy wykuć stare kity cementowe i spoinę.

6. Wszystkie ubytki i miejsca po wykutych kitach cementowych należy uzupełnić zaprawą mineralną Tubag Steinersatzmasse pod kolor kamienia. Przy uzupełnianiu większych partii kamienia ubytek należy przezbroić materiałem nierdzewnym. W miejscach powyżej 40% ubytku kamienia należy w miejsce ubytku wstawić fleki. Do flekowania należy dobrać kamień pasujący kolorem, fakturą uziarnieniem do kamienia oryginalnego.

7. Należy założyć nowe spoiny z zaprawy Tubag Trass-Kalk-Fugensaniermortel.

8. Całość należy zhydrofobizować przez głęboki natrysk preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

Należy wymienić rynny i rury spustowe na całej elewacji.

Należy sprawdzić stan opierzenia blacharskiego i wymienić fragmenty powyginane i popękane blachy.

