8.2 Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1 Skrzydło lewe, elewacja zachodnia. Dobrze zachowany fragment ceglanej elewacji – wtórne spoiny, podmalówki farbą. Górny gzyms odparzony, z ubytkami. Tynk elewacji spękany, miejscami odparzony.
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Fot.2 Schody betonowe do wejścia ZUK- Usługi Cmentarne. Spękane, z dużymi ubytkami, brakiem spoiny, zaatakowane przez mikroorganizmy barwiące beton na zielono.
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Fot.3 Ograniczenie drzew ozdobnych z płytek piaskowcowych – kamień zniszczony, zasolony, z dużymi zmianami wietrzeniowymi.
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Fot.4 Centralny fragment elewacji zachodniej – wejście do USKOMu. Portal ceglany zamalowany farbą, krzyż z elementów ceglanych z dodanymi ramionami w tynku imitującymi cegłę, silnie zwietrzałymi. Tynk elewacji „łatany”. Liczne spękania, miejscami odparzenia. Ubytki zwłaszcza w partii przy rurze spustowej. Płytki ceramiczne schodów nie pasują do charakteru elewacji tynkowanej z elementami ceglanymi.
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Fot.4 Fragment elewacji z łukami arkadowymi wypełnionymi oknami. Cegła dobrze zachowana. Miejscami kity wykonane w cemencie, wtórna spoina. Widoczne filary zatynkowane i zamalowane obecnie czerwoną farba olejną – pod spodem półkolumny ceglane z bazami kamiennymi.

BRAMA GŁÓWNA Z WEJŚCIAMI BOCZNYMI 

 ELEWACJA PÓŁNOCNA - FRONTOWA (zewnętrzna i wewnętrzna)
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1.3 Stan zachowania

Elewacja w bardzo złym stanie zachowania. Najlepiej zachowane fragmenty ceglane z wtórnie założonymi spoinami. Miejscami zamalowana. Fragmenty cegieł przy silnym zawilgoceniu miejscami z bardzo silnymi nalotami soli gipsowych. Na cegłach powstała skorupa gipsowa. Inne partie dobrze zachowane. Granit partii cokołowej silnie zawilgocony, zaatakowany przez glony, mchy i porosty. Przebarwiony na zielono. Inne przebarwienia solne w kolorze żółtym to sole węglanowe wywołane przez urynę. Przebarwienia są bardzo silne.

W złym stanie są elementy tynkowane. Zawilgocenie, nieszczelne rynny spowodowały, iż tynk blend miejscami odpadł całkowicie. Pod warstwami odpadniętego tynku widoczny jest jego pierwotny kolor ciepło-ugrowy. W najgorszym, wręcz katastrofalnym stanie zachowania jest kamień elewacji. Drobnoziarnisty, żółty piaskowiec gzymsu górnego elewacji, kolumn, konsolek nad łukami bramy głównej, oraz dużych elementów ozdobnych flankujących wejście do bramy głównej  jest zamalowany białą farbą, silnie osłabiony, rozmyty. Fragmenty przebarwione na zielono zaatakowane przez glony, mchy, porosty dodatkowo osłabiają kamień. Stan kamienia wywołany jest tym, iż jedyną „konserwacją” jakiej został poddany było zamalowanie kamienia na biało farbą. Narażony na działanie warunków atmosferycznych, pyłów, sadzy, deszczy, dodatkowo uszczelniony farbą jest w katastrofalnym stanie. Zasolenie , w tym solami gipsowymi tworzącymi fragmentami szczelna skorupę, złuszczenia, rozwarstwienia, rozmycia detalu – to zmiany starzeniowe w kamieniu.

Trudno ocenić do końca stan zachowania bloków kamiennych górnego gzymsu elewacji, jedna fakt, iż zastąpiono go miejscami fragmentami tynkowanymi świadczy o tym, iż znajdował się w opłakanym stanie i groził odpadnięciem.

 Dwóch kolumn z piaskowca brak, pozostały puste miejsca w arkadach do uzupełnienia nowymi elementami na wzór.

Dobrze zachowane wazy i bloki wapienne wstawione w duże elementy z piaskowca flankujące bramę główną. Elementy te pochodzą prawdopodobnie nie z tego miejsca, jednak zachowały się ze wszystkich elementów najlepiej. Miejscami zamalowane farbą, miejscami przebarwione szarym nalotem atmosferycznym  i zielonym mikrobiologicznym są w dobrej kondycji mechanicznej. Miejsca prostokątnych uszczerbków to prawdopodobnie miejsca po wypadniętych flekach kamiennych. 

7.3 Program prac konserwatorskich:

Dach Bramy Cmentarza należy w całości jednorazowo zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem z nalotów mchów, glonów i mikroorganizmów tworzących zielony osad na całej powierzchni dachu.

Ceglane fragmenty elewacji: (zewnętrzna i wewnętrzna strona elewacji)

1. Wszystkie partie ceglane do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem z użyciem 1,5% kwasu fluorowodorowego.

2. Wykuć wszystkie wtórne spoiny do głębokości 2cm i wyspoinować elewację w zaprawie z grubszym ziarnem Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel w kolorze piaskowym, jak fuga oryginalna. 

3. Jeżeli po myciu wodą naruszy się sole w cegłach i elewacja przy wysychaniu zacznie się wybielać, należy przesmarować te miejsca preparatem do przeprowadzania łatwo rozpuszczalnych soli (siarczany, chlorki) w nierozpuszczalne kompleksy. Preparat do tego nosi nazwę Tubag Antisulfat.

2. Wszystkie cegły z uzupełnianymi ubytkami, oraz cegły imitowane w kicie cementowym należy usunąć i wstawić w to miejsce nowe o fakturze i kolorze dopasowanym do pozostałych cegieł. 

3. Fragmenty cegieł zamalowane farbą należy usunąć preparatem do ściągania przemalowań typu Skansol lub Remosol. Nałożyć preparat do spulchnienia farby a następnie zmyć miejsca gorącą wodą pod ciśnieniem.

4. Należy wykonać w odlewie ze sztucznego kamienia element z centralnej, wydłużonej blendy nad okulusem. Jedyny zachowany element na wzór znajduje się w blendzie centralnej nad okulusem w lewej bramie elewacji południowej. Element należy wykonać zdejmując odlew silikonowy z elementu zachowanego, należy wykonać formę gipsową i odlać element w gotowej zaprawie mineralnej dopasowanej kolorem do pozostałych elementów tynkowanych (w kolorze 32110). Element należy zamontować na dyble nierdzewne i trasową zaprawę montażową np. Tubag Trasszement special.

5. Miejsca cegieł przebarwione na zielono, zaatakowane przez mikroorganizmy i mchy należy zdezynfekować jednorazowo preparatem StoPrim Fungal. 

6. Zniszczone kształtki przypór elewacji należy wymienić na nowe (uszczerbienie powyżej 10% powierzchni oraz miejsca, gdzie kształtek brak). Miejsca, gdzie cegły są silnie odspojone od lica muru ( zwłaszcza kształtki przypory przy rurze spustowej) należy przemurować i na nowo wyspoinować na zaprawie Tubag-Trass-Kalk Fugensaniermortel.

7. Drobne ubytki w cegłach należy uzupełnić zaprawą Tubag Steinersatzmasse w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostałych cegieł elewacyjnych.

8. Fragmenty ceglane elewacji należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

9. W partii gdzie nie ma granitu, w elewacji wewnętrznej zaznaczonej na rysunku należy usunąć cementową opaskę cokołową i w tym miejscu wykonać izolację poziomą i pionową wg. systemu StoIspo.
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Na czerwono zaznaczono miejsca, gdzie należy wykonać izolację poziomą i pionową pomiędzy cokołami granitowymi.

W celu wykonania izolacji pionowej należy na styku cokołu z poziomem gruntu powinno się wykonać podcięcie na głębokość 5cm i wypełnić materiałem StoMurisol DS, lub Sto Murisol BD1K
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 Izolację pozioma należy wykonać agregatem Sto Impulssystem wprowadzając pod ciśnieniem preparat StoMurisol Micro.
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12. Wykonać osuszenie murów wg. załącznika do dokumentacji.

Granit elewacji: (strona zewnętrzna i wewnętrzna elewacji)

1. Całość należy oczyścić gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1% kwasu fluorowodorowego. 

2. Miejsca przebarwione na zielono, zaatakowane przez mikroorganizmy, mchy należy zdezynfekować jednorazowo preparatem StoPrim Fungal.

3. Należy wymienić wszystkie spoiny w granicie na nowe z materiału Tubag Pflasterfugenmortel w kolorze piaskowym.

4. W miejscach ubytków należy obrobić ubytek do formy prostokąta i wstawić w to miejsce flek granitowy z granitu najbardziej zbliżonego do oryginalnego.

5. Należy cały granit poddać odsalaniu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przez nałożenie okładów odsalających z pulpy, bentonitu i pisaku szklarskiego w proporcjach 1:1:1 nasączonych wodą demineralizowaną. Cały okład należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia i usunąć. W miejscach, gdzie po pierwszym okładzie pozostaną żółte wybarwienia solne, należy powtórzyć okład zakładając ligninę nasączoną wodą demineralizowaną. Okład należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

6. Wszystkie bloki granitowe należy poddać  hydrofobizacji preparatem StoCryl HP 100.

Elementy tynkowane elewacji: ( blendy, łuki bramne, podłucza arkadowe, rozety centralne bram bocznych)

1. Wszystkie spęcherzone, osypujące się, odparzone tynki należy skuć do cegły. Cegłę pod warstwą zasolonego, zawilgoconego tynku poddać renowacji poprzez usunięcie wszystkich zasolonych spoin, wypiaskowanie metodą CP drobnoziarnistym piaskiem szklarskim skorupy soli siarczanowych, głównie gipsu. Cegły należy poddać wzmacnianiu preparatem StoHydrogrunt. W miejscach innych nawarstwień solnych niż skorupy gipsowe należy przeprowadzić rozpuszczalne związki soli w nierozpuszczalne kompleksy preparatem Tubag Antisulfat. Cegły bardzo zniszczone, osypujące się należy wymienić na nowe na wymiar istniejących.  Na tak zabezpieczoną cegłę należy narzucić tynk podkładowy StoFaserputz i nawierzchniowy Tubag Sanierhaftputz SHF pomalowany w kolorze 32110 z palety StoColor System.

2. Tynki w dobrym stanie należy przeszlifować mechanicznie, drobne ubytki uzupełnić zaprawą Tubag Sanierhaftputz SHF dobraną uziarnieniem do otoczenia uzupełnianego. Wszystkie tynki należy pomalować w kolorze z palety StoColor System 32110.

3. Drzwi drewniane przy lewej bramie od strony północnej należy wymienić na nowe, dębowe w kolorze naturalnym ciemnego dębu zachowując istniejącą formę drzwi.

Elementy kamienne  - piaskowiec drobnoziarnisty, o żółtym zabarwieniu (górny gzyms elewacji, pas elewacyjny nad granitem, kolumny z całym blokiem kapitelowym, ozdobne konsolki flankujące wykusze nad łukami centralnej bramy, kamienne, monumentalne elementy dekoracyjne flankujące wejście do Bramy Głównej)

1. Przed przystąpieniem do właściwych prac konserwatorskich należy kamień silnie wzmocnić, zwłaszcza w najbardziej osłabionych partiach przez silne nasycenie preparatem StoPrim Grundex rozcieńczonym w stosunku 1:1 rozpuszczalnikiem o nazwie Sto Terpentinersatz, lub preparatem firmy Remmers Funcosil Steinfestiger 510.

2. Należy podkleić wszystkie szczeliny i spękania kamienia zapuszczając preparat o nazwie Primal AC-33 ze strzykawki. Nadmiar preparatu należy zbierać zaraz po wypłynięciu, aby nie dopuścić do zaschnięcia żywicy na powierzchni kamienia.

3. Po wzmocnieniu warstw należy pomnik umyć chemicznie 1,5% kwasem fluorowodorowym i zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Zabieg należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić powierzchni kamienia.

4. Należy zdjąć przemalowania białą farbą poprzez nasycenie jej preparatem spulchniającym typu Remosol, Skansol (należy wykonać próby, na skuteczność działania preparatu. Przy braku działania dobrać na podstawie prób inny – nadzór konserwatorski).  Po spulchnieniu farbę należy usunąć zmywając ją gorącą wodą pod ciśnieniem. Kamień należy doczyścić mechanicznie drobnoziarnistym papierem ściernym.

5. Całość należy odsolić metodą swobodnej migracji soli przez okłady z ligniny nałożonej albo bezpośrednio po zabiegu mycia, kiedy obiekt jest mocno nasycony wodą, albo poprzez wtepowanie okładów nasączonych wodą. Należy użyć około 5-6 warstw ligniny na okład i pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.

6. W miejscach silnych wysoleń okład należy powtórzyć.

7. Na miejsca skorup gipsowych na kamieniu należy nałożyć okłady z 10% kwaśnego węglanu amonu do spulchnienia skorupy. Po okładzie kamień zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Na miejsca po okładach węglanowych nałożyć okłady odsalające z ligniny nasączonej wodą i pozostawić do wyschnięcia. Miejsca z silną, zwartą skorupą doczyścić mechanicznie papierem sciernym.

8. Cały obiekt należy poddać silnej dezynfekcji przez nasycenie preparatem StoPrim Fungal.

9. Jeżeli po założeniu okładów pozostaną wyplamienia na powierzchni kamienia należy kamień poddać wybarwianiu wodą utlenioną, lub mieszaniną 30% H2O2 i 25% amoniaku w stosunku 1:1. Należy wykonać próby efektów zabiegu.

10. Należy wykuć stare kity cementowe i spoinę.

11. Wszystkie ubytki i miejsca po wykutych kitach cementowych należy uzupełnić zaprawą mineralną Tubag Steinersatzmasse pod kolor kamienia. Przy uzupełnianiu większych partii kamienia ubytek należy przezbroić materiałem nierdzewnym. W miejscach powyżej 40% ubytku kamienia należy w miejsce ubytku wstawić fleki. Do flekowania należy dobrać kamień pasujący kolorem, fakturą uziarnieniem do kamienia oryginalnego.

12. Dwie brakujące kolumny należy wykonać z kamienia najbardziej zbliżonego kolorem, fakturą, uziarnieniem do kamienia naturalnego wg. rysunku nr 9.2.

13. Elementy górnego gzymsu elewacji frontowej wykonane obecnie w tynku należy usunąć i wstawić w te miejsca bloki piaskowca na wzór bloków oryginalnych.

14. Należy założyć nowe spoiny z zaprawy Tubag Trass-Kalk-Fugensanier-mortel.

15. Całość należy zhydrofobizować przez głęboki natrysk preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

Kamienne elementy wapienne ( wazony i prostokątne postumenty usytuowane w monumentalnych elementach kamiennych flankujących bramę, na tle wysokich blend)

1. Elementy kamienne należy umyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Zabieg należy wykonać powoli i dokładnie. 

2. Należy doczyścić mechanicznie papierem ściernym i narzędziami  konserwatorskimi ( wgłębienie w kamieniu)ć miejsca przemalować farbą.

3. Należy obiekt odsolić metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska wtepowując okłady z pulpy, bentonitu i piasku lub ligniny nasączonej wodą. Okłady należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

4. Jeżeli po wykonaniu okładów pozostaną w niektórych miejscach skorupy gipsu należy obłożyć je okładem z 10% kwaśnego węglanu amonu w okładach na 5 godzin. Powtarzać okłady do rozpuszczenia gipsu – po okładach kamień zmyć wodą.

5. Wszystkie drobne ubytki należy uzupełnić zaprawą mineralną Tubag Steinersatzmasse dobraną  pod kolor kamienia. Większe ubytki należy przezbroić. Przy ubytkach powyżej 40% bloków należy wstawić fleki z kamienia najbardziej zbliżonego kolorem, fakturą do wapienia oryginalnego.

6. Należy zdezynfekować miejsca przebarwień biologicznych preparatem StoPrim Fungal.

7. Należy wykuć stare spoiny i miejsca łączeń bloków kamiennych wypełnić zaprawą Tubag Trass-Kalk-Fugensanier-mortel.

8. Całość należy zhydrofobizować przez głęboki natrysk preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

Należy wymienić rynny i rury spustowe na elewacji. Należy sprawdzić stan opierzenia blacharskiego i wymienić elementy powykrzywiane i wypaczone, nie spełniające swojej funkcji.

