8.3 Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1 Fragment elewacji północnej Bramy Głównej. Wybrano zdjęcia na których elewacja jest widoczna, gdyż od frontu bramę zasłania bujna roślinność zimo-zielona i duże fragmenty elewacji są niewidoczne. 

 Cegła dosyć dobrze zachowana. Wtórne spoiny, podmalówki farbą. Źle zachowany granit cokołowy, zasolony, przebarwiony mikroorganizmami z miejscami dużymi ubytkami. Tynk elewacji w blendach, podłuczach, wysokich blendach za elementami kamiennymi zamalowany kilkakrotnie, w ostatniej fazie na biało. W niektórych miejscach zachowany kolor tynku pierwotnego. Kamień gzymsu wieńczącego zamalowany na biało, w wielu partiach wymieniony na elementy tynkowane. Kamień monumentalnych elementów flankujących bramę w bardzo złym stanie zachowania. 

[image: image2.jpg]>
=
B
=
[}
o
N ¢
s
=
[
(5}





Fot. 2. Widoczne kamienne kolumny zamalowane na biało, fragment pasa kamiennego nad granitem, także zamalowany na biało – w bardzo złym stanie zachowania. Dobrze widoczny granit cokołu – zabrudzony, przebarwiony mikroorganizmami.
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Fot.3. Odspojone cegły przypory – do przemurowania
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Fot. 4 Centralny fragment Bramy Głównej – widoczne blendy zamalowane na biało, piaskowcowe elementy monumentalne flankujące bramę w bardzo złym stanie, wewnątrz wazony wapienne za podstawach dobrze zachowane
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Fot.5 Zbliżenie na fragment elementu kamiennego – rozmycie i rozwarstwienie powierzchni, osłabienie kamienia, zielone przebarwienia mchów i porostów, resztki białej farby, wypłukane spoiny
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Fot.6 Dolne partie dużych elementów kamiennych – rozmyte powierzchnie, rozwarstwiony kamień, naloty gipsu, resztki białej farby. Dobrze zachowane wapienne wazony z podstawami.
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Fot.7 Spod przemalowań widoczny pierwszy, ugrowy kolor tynku.

[image: image8.jpg]



Fot.8 Zasolony, odparzony tynk podłucza arkad. Widoczna źle zachowana cegła pod warstwą tynku, z silnymi nalotami soli gipsowych.
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Fot.9 Utrącony fragment konsolki kamiennej flankujące łuki dużej bramy

BRAMA GŁÓWNA 

ELEWACJA POŁUDNIOWA  ( z łącznikiem na WC), strona zewnętrzna i wewnętrzna
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1.3 Stan zachowania

Elewacja w bardzo złym stanie zachowania. Najlepiej zachowane fragmenty ceglane z wtórnie założonymi spoinami. Miejscami zamalowana. Fragmenty cegieł przy silnym zawilgoceniu miejscami z bardzo silnymi nalotami soli gipsowych. Na cegłach powstała skorupa gipsowa. Inne partie dobrze zachowane. Granit partii cokołowej silnie zawilgocony, zaatakowany przez glony, mchy i porosty, dodatkowo z czarnym nalotem atmosferycznym. Przebarwiony na zielono od mikroorganizmów. Inne przebarwienia solne w kolorze żółtym to sole węglanowe wywołane przez urynę. Przebarwienia są bardzo silne.

W złym stanie są elementy tynkowane. Zawilgocenie, nieszczelne rynny spowodowały, iż tynk blend miejscami odpadł całkowicie. Pod warstwami odpadniętego tynku widoczny jest jego pierwotny kolor ciepło-ugrowy. W najgorszym, wręcz katastrofalnym stanie zachowania jest kamień elewacji. Drobnoziarnisty, żółty piaskowiec gzymsu górnego elewacji, kolumn, konsolek nad łukami bramy głównej jest zamalowany białą farbą, silnie osłabiony, rozmyty. Fragmenty przebarwione na zielono zaatakowane przez glony, mchy, porosty dodatkowo osłabiają kamień. Stan kamienia wywołany jest tym, iż jedyną „konserwacją” jakiej został poddany było zamalowanie kamienia na biało farbą. Narażony na działanie warunków atmosferycznych, pyłów, sadzy, deszczy, dodatkowo uszczelniony farbą jest w katastrofalnym stanie. Zasolenie , w tym solami gipsowymi tworzącymi fragmentami szczelna skorupę, złuszczenia, rozwarstwienia, rozmycia detalu – to zmiany starzeniowe w kamieniu.

Trudno ocenić do końca stan zachowania bloków kamiennych górnego gzymsu elewacji, jedna fakt, iż zastąpiono go miejscami fragmentami tynkowanymi świadczy o tym, iż znajdował się w opłakanym stanie i groził odpadnięciem.

Dobrze zachowane parapetu łupkowe w elewacji od WC. Zamalowany złuszczającą się farbą jest w dobrej kondycji mechanicznej. Miejscami uszczerbiony. Ze względu na to, iż trudno jest uzupełnia ubytki w łupku i nie są one trwałe, a jest on dostępny na rynku, należy bloki uszczerbione wymienić na nowe.

7.4 Program Prac Konserwatorskich

Ceglane fragmenty elewacji: (zewnętrzna i wewnętrzna strona elewacji)

1. Wszystkie partie ceglane do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem z użyciem 1,5% kwasu fluorowodorowego.

2. Wykuć wszystkie wtórne spoiny do głębokości 2cm i wyspoinować elewację w zaprawie z grubszym ziarnem Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel w kolorze piaskowym, jak fuga oryginalna. 

3. Jeżeli po myciu wodą naruszy się sole w cegłach i elewacja przy wysychaniu zacznie się wybielać, należy przesmarować te miejsca preparatem do przeprowadzania łatwo rozpuszczalnych soli (siarczany, chlorki) w nierozpuszczalne kompleksy. Preparat do tego nosi nazwę Tubag Antisulfat.

4. Wszystkie cegły z uzupełnianymi ubytkami, oraz cegły imitowane w kicie cementowym należy usunąć i wstawić w to miejsce nowe o fakturze i kolorze dopasowanym do pozostałych cegieł. 

5. Fragmenty cegieł zamalowane farbą należy usunąć preparatem do ściągania przemalowań typu Skansol lub Remosol. Nałożyć preparat do spulchnienia farby a następnie zmyć miejsca gorącą wodą pod ciśnieniem.

6. Miejsca cegieł przebarwione na zielono, zaatakowane przez mikroorganizmy i mchy należy zdezynfekować jednorazowo preparatem StoPrim Fungal.

7. Okulus nad prawą bramą elewacji południowej wytynkowany na gładko należy wykuć i wykonać na wzór oryginalnego z bramy lewej, z otworami wewnętrznymi.

8. Należy wykonać w odlewie ze sztucznego kamienia element z centralnej, wydłużonej blendy nad okulusem. Jedyny zachowany element na wzór znajduje się w blendzie centralnej nad okulusem w lewej bramie elewacji południowej. Element należy wykonać zdejmując odlew silikonowy z elementu zachowanego, należy wykonać formę gipsową i odlać element w gotowej zaprawie mineralnej dopasowanej kolorem do pozostałych elementów tynkowanych (w kolorze 32110). Element należy zamontować na dyble nierdzewne i trasową zaprawę montażową np. Tubag Trasszement special.

9. Zniszczone kształtki przypór elewacji należy wymienić na nowe (uszczerbienie powyżej 10% powierzchni oraz miejsca, gdzie kształtek brak). Miejsca, gdzie cegły są silnie odspojone od lica muru ( zwłaszcza kształtki przypory przy rurze spustowej) należy przemurować i na nowo wyspoinować na zaprawie Tubag-Trass-Kalk Fugensaniermortel.

10. Miejsca cegieł ze skorupą soli gipsowych należy obłożyć okładami z 10% kwaśnego węglanu amonu. Wykonać próby na czas działania –1h, 3h itp. Okłady po ustaleniu czasu działania węglanu powtórzyć do całkowitego usunięcia soli (około 3-krotnie).

11. Drobne ubytki w cegłach należy uzupełnić zaprawą Tubag Steinersatzmasse w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostałych cegieł elewacyjnych.

12. Parapety wykonane z łupka należy oczyćić z przemalowań farby preparatem chemicznym typu Remosol, Skansol ( wykonać próby na skuteczność działania). Parapety uszczerbione wymienić na nowe na wzór starych. Zabezpieczyć łupek przez hydrofobizację preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

13. Fragmenty ceglane elewacji należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

14. W partii gdzie nie ma granitu, w elewacji wewnętrznej należy usunąć cementową opaskę cokołową i w tym miejscu wykonać izolację wg. pkt. 11 programu prac Bramy Północnej wraz z osuszeniem budynku.

Granit elewacji: (strona zewnętrzna i wewnętrzna elewacji)

1. Całość należy oczyścić gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1% kwasu fluorowodorowego. 

2. Miejsca przebarwione na zielono, zaatakowane przez mikroorganizmy, mchy należy zdezynfekować jednorazowo preparatem StoPrim Fungal.

3. Należy wymienić wszystkie spoiny w granicie na nowe z materiału Tubag Pflasterfugenmortel w kolorze piaskowym.

4. W miejscach ubytków należy obrobić ubytek do formy prostokąta i wstawić w to miejsce flek granitowy z granitu najbardziej zbliżonego do oryginalnego.

5. Należy cały granit poddać odsalaniu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przez nałożenie okładów odsalających z pulpy, bentonitu i pisaku szklarskiego w proporcjach 1:1:1 nasączonych wodą demineralizowaną. Cały okład należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia i usunąć. W miejscach, gdzie po pierwszym okładzie pozostaną żółte wybarwienia solne, należy powtórzyć okład zakładając ligninę nasączoną wodą demineralizowaną. Okład należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

6. Wszystkie bloki granitowe należy poddać  hydrofobizacji preparatem StoCryl HP 100.

Elementy tynkowane elewacji: ( blendy, łuki bramne, podłucza arkadowe, rozety centralne bram bocznych)

1. Wszystkie spęcherzone, osypujące się, odparzone tynki należy skuć do cegły. Cegłę pod warstwą zasolonego, zawilgoconego tynku poddać renowacji poprzez usunięcie wszystkich zasolonych spoin, wypiaskowanie metodą CP drobnoziarnistym piaskiem szklarskim skorupy soli siarczanowych, głównie gipsu. Cegły należy poddać wzmacnianiu preparatem StoHydrogrunt. W miejscach innych nawarstwień solnych niż skorupy gipsowe należy przeprowadzić rozpuszczalne związki soli w nierozpuszczalne kompleksy preparatem Tubag Antisulfat. Cegły bardzo zniszczone, osypujące się należy wymienić na nowe na wymiar istniejących.  Na tak zabezpieczoną cegłę należy narzucić tynk podkładowy StoFaserputz i nawierzchniowy Tubag Sanierhaftputz SHF w kolorze 32310 z palety StoColor System.

2. Tynki w dobrym stanie należy przeszlifować mechanicznie, drobne ubytki uzupełnić zaprawą Tubag Sanierhaftputz SHF dobraną uziarnieniem do otoczenia uzupełnianego. Wszystkie tynki należy pomalować w kolorze z palety StoColor System 32110.

Elementy kamienne  - piaskowiec drobnoziarnisty, o żółtym zabarwieniu (górny gzyms elewacji, kolumny z całym blokiem kapitelowym, ozdobne konsolki flankujące wykusze nad łukami centralnej bramy)

1. Przed przystąpieniem do właściwych prac konserwatorskich należy kamień silnie wzmocnić, zwłaszcza w najbardziej osłabionych partiach przez silne nasycenie preparatem StoPrim Grundex rozcieńczonym w stosunku 1:1 rozpuszczalnikiem o nazwie Sto Terpentinersatz, lub preparatem firmy Remmers Funcosil Steinfestiger 510.

2. Należy podkleić wszystkie szczeliny i spękania kamienia zapuszczając preparat o nazwie Primal AC-33 ze strzykawki. Nadmiar preparatu należy zbierać zaraz po wypłynięciu, aby nie dopuścić do zaschnięcia żywicy na powierzchni kamienia.

3. Po wzmocnieniu warstw należy pomnik umyć chemicznie 1,5% kwasem fluorowodorowym i zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Zabieg należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić powierzchni kamienia.

4. Należy zdjąć przemalowania białą farbą poprzez nasycenie jej preparatem spulchniającym typu Remosol, Skansol (wykonać próby na skuteczność preparatu, przy braku działania dobrać inny – nadzór konserwatorski). Po spulchnieniu farbę należy usunąć zmywając ją gorącą wodą pod ciśnieniem. Kamień należy doczyścić mechanicznie drobnoziarnistym papierem ściernym.

5. Całość należy odsolić metodą swobodnej migracji soli przez okłady z ligniny nałożonej albo bezpośrednio po zabiegu mycia, kiedy obiekt jest mocno nasycony wodą, albo poprzez wtepowanie okładów nasączonych wodą. Należy użyć około 5-6 warstw ligniny na okład i pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.

6. W miejscach silnych wysoleń okład należy powtórzyć.

7. Na miejsca skorup gipsowych na kamieniu należy nałożyć okłady z 10% kwaśnego węglanu amonu do spulchnienia skorupy. Po okładzie kamień zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Na miejsca po okładach węglanowych nałożyć okłady odsalające z ligniny nasączonej wodą i pozostawić do wyschnięcia. Miejsca z silną, zwartą skorupą doczyścić mechanicznie papierem sciernym.

8. Cały obiekt należy poddać silnej dezynfekcji przez nasycenie preparatem StoPrim Fungal.

9. Jeżeli po założeniu okładów pozostaną wyplamienia na powierzchni kamienia należy kamień poddać wybarwianiu wodą utlenioną, lub mieszaniną 30% H2O2 i 25% amoniaku w stosunku 1:1. Należy wykonać próby efektów zabiegu.

10. Należy wykuć stare kity cementowe i spoinę.

11. Wszystkie ubytki i miejsca po wykutych kitach cementowych należy uzupełnić zaprawą mineralną Tubag Steinersatzmasse pod kolor kamienia. Przy uzupełnianiu większych partii kamienia ubytek należy przezbroić materiałem nierdzewnym. W miejscach powyżej 40% ubytku kamienia należy w miejsce ubytku wstawić fleki. Do flekowania należy dobrać kamień pasujący kolorem, fakturą uziarnieniem do kamienia oryginalnego.

12. Elementy górnego gzymsu elewacji frontowej wykonane obecnie w tynku należy usunąć i wstawić w te miejsca bloki piaskowca na wzór bloków oryginalnych.

13. Należy założyć nowe spoiny z zaprawy Tubag Trass-Kalk-Fugensanier-mortel.

14. Całość należy zhydrofobizować przez głęboki natrysk preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

Należy wymienić rynny i rury spustowe na elewacji. Należy sprawdzić stan opierzenia blacharskiego i wymienić elementy powykrzywiane i wypaczone, nie spełniające swojej funkcji.

