




8.6 Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1 Skrzydło prawe elewacja wschodnia. Cegła dobrze zachowana. Miejscami wstawki cementowe.  Blendy zamalowane na biało. Widoczny fragment elewacji dobudowany z innej cegły.
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Fot.2 Granitowy cokół budynku dobrze zachowany, do oczyszczenia chemicznego
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Fot.3 Czerwony piaskowiec pod parapetami okiennymi – lekkie zmiany starzeniowe, spoiny do wymiany. Przebarwienia powierzchni od nalotów atmosferycznych.
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Fot.4 Źle zachowana rolka parapetów okiennych, czarne nawarstwienia, cementowe kity.
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Fot.5 Cementowe elementy ozdobne nad blendami okiennymi
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Fot.6 Tynkowany element ozdobny okna. Widoczny z złym stanie drewniany gzyms na tym fragmencie elewacji.
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Fot.7 Trójkątny element wykusza przy wyjściu wtórnie wytynkowany cementem. Do usunięcia.
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Fot.8 Fragment półkolumny z elewacji służący za wzór zatynkowanych półkolumn elewacji zachodniej lewego skrzydła.

SKRZYDŁO PRAWE

ELEWACJA POŁUDNIOWA

6.7 Stan zachowania

Cegła w dobrym stanie zachowania, opisywanym przy poprzednich elewacjach. Elewację szpecą przemurowania z nowej cegły, zwłaszcza wokół drzwi bocznych, oraz w górnym fragmencie elewacji.

Fragment tynkowany elewacji razem z gzymsem zamalowany białą farbą. 

Granit cokołu z czarnym nalotem atmosferycznym.

7.7 Program prac konserwatorskich

Elementy ceglane:

1. Wszystkie partie ceglane do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem z użyciem 1,5% kwasu fluorowodorowego.

2. Wykuć wszystkie wtórne spoiny do głębokości 2cm i wyspoinować elewację w zaprawie z grubszym ziarnem Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel w kolorze piaskowym, jak fuga oryginalna. 

3. Jeżeli po myciu wodą naruszy się sole w cegłach i elewacja przy wysychaniu zacznie się wybielać, należy przesmarować te miejsca preparatem do przeprowadzania łatwo rozpuszczalnych soli (siarczany, chlorki) w nierozpuszczalne kompleksy. Preparat do tego nosi nazwę Tubag Antisulfat.

4. Wszystkie cegły z uzupełnianymi ubytkami, oraz cegły imitowane w kicie cementowym należy usunąć i wstawić w to miejsce nowe o fakturze i kolorze dopasowanym do pozostałych cegieł. ( w tym rolki z parapetów okiennych).

5. Fragmenty cegieł zamalowane farbą należy usunąć preparatem do ściągania przemalowań typu Skansol lub Remosol. Nałożyć preparat do spulchnienia farby a następnie zmyć miejsca gorącą wodą pod ciśnieniem.

6. Miejsca cegieł przebarwione na zielono, zaatakowane przez mikroorganizmy i mchy należy zdezynfekować jednorazowo preparatem StoPrim Fungal.

7. Zniszczone kształtki elewacji należy wymienić na nowe (uszczerbienie powyżej 10% powierzchni oraz miejsca, gdzie kształtek brak). 

8. Drobne ubytki w cegłach należy uzupełnić zaprawą Tubag Steinersatzmasse w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostałych cegieł elewacyjnych.

9. Fragmenty ceglane elewacji należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

10. Fragmenty przemurowane lub dobudowane należy przelaserować farbą StoSil Lasura w kolorze cegły zabytkowej. Należy wykonać próby koloru na elewacji. Zabieg należy wykonać przed założeniem nowych spoin na tych fragmentach elewacji.

11. Należy wykonać izolację wg. załącznika do dokumentacji.

Bloki granitowe cokołu:

1.Całość należy oczyścić gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1% kwasu fluorowodorowego. Miejsca, które nie poddadzą się czyszczeniu chemicznemu należy doczyścić przez piaskowanie metodą CP drobnoziarnistym piaskiem szklarskim.

2.Należy wymienić wszystkie spoiny w granicie na nowe z materiału Tubag Pflasterfugenmortel w kolorze piaskowym.

3.W miejscach ubytków należy obrobić ubytek do formy prostokąta i wstawić w to miejsce flek granitowy z granitu najbardziej zbliżonego do oryginalnego. Wstawki cementowe należy usunąć i wstawić w to miejsce kostki granitowe pod wymiar istniejących kostek..

12. Wszystkie bloki granitowe należy poddać  hydrofobizacji preparatem StoCryl HP 100.

Elementy tynkowane:

Fragment elewacji, gzyms górny:

1. Oczyszczenie całej powierzchni górnego gzymsu, zamalowanego obecnie na biało mechanicznie przez przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym. Drobne ubytki lub spękania należy przeszpachlować zaprawą Sto-Rissfuller fein poprzez szlamowanie na całej powierzchni, tak, aby zaprawa wypełniła wszystkie drobne rysy i spękaniaGzyms, po zagruntowaniu  należy pomalować w kolorze wg.palety StoColor system nr 32110 farbą StoSil Color.

2. Przy pozostałym tynku elewacyjnym należy zbić jedynie miejsca odparzone i zasolone. Ubytki w tynku należy uzupełnić zaprawą podkładową Tubag APS 01 Ausgleichputz spezial i nawierzchniowo Sto Faserputz. Cały tynk elewacyjny po zagruntowaniu należy pomalować na kolor 32110 farbą StoSil Color.

3. Należy wymienić całe opierzenie blacharskie elewacji (rynny, parapety, rury spustowe).
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Fot.1 Fragment elewacji silnie zasłonięty roślinnością. Widoczna górna partia tynkowana, dolna ceglana. Fragment wymurowany z innej cegły (ciemnej klinkierówki), różniącej się wyglądem.
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Fot.2 Narożnik od elewacji południowej – cały fragment z innej cegły. Widoczny górny fragment elewacji tynkowany. Uszczerbki w gzymsie 

górnym elewacji.

SKRZYDŁO PRAWE

ELEWACJA PÓŁNOCNA I ZACHODNIA

6.8 .Stan zachowania

Fragmenty ze starej cegły dobrze zachowane. Brak silnych nalotów, miejscami podmalówki farbą, wtórne spoiny nie zniszczyły cegły.

Źle wyglądają fragmenty wymurowane z innej cegły niż zabytkowa. Źle zachowana jest rolka parapetów – czarny nalot atmosferyczny, zamalowania zniszczyły powierzchnię czerepu ceglanego.

Brakuje dużego fragmentu cokołu granitowego, przez co elewacja ulega zawilgacaniu od dołu. Niektóre fragmenty tynków bardzo źle zachowane, zwłaszcza jedna blenda podokienna, oraz obramienie wejścia do budynku. Pozostałe tynki lekko odparzone, poukruszane wymagają napraw punktowych. Razi brak scalenia kolorystycznego fragmentów elewacji.

Źle zachowane elementy drewniane – gzyms i nadbudówka. Zawilgocone, z łuszczącą się farbą, wypaczone wykazują silne zmiany starzeniowe.

Okablowanie elewacji wymaga uporządkowania.

7.8 Program prac konserwatorskich

Elementy ceglane:

1. Wszystkie partie ceglane do jednorazowego zmycia gorącą wodą pod ciśnieniem z użyciem 1,5% kwasu fluorowodorowego.

2. Wykuć wszystkie wtórne spoiny do głębokości 2cm i wyspoinować elewację w zaprawie z grubszym ziarnem Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel w kolorze piaskowym, jak fuga oryginalna. 

3. Jeżeli po myciu wodą naruszy się sole w cegłach i elewacja przy wysychaniu zacznie się wybielać, należy przesmarować te miejsca preparatem do przeprowadzania łatwo rozpuszczalnych soli (siarczany, chlorki) w nierozpuszczalne kompleksy. Preparat do tego nosi nazwę Tubag Antisulfat.

2. Wszystkie cegły z uzupełnianymi ubytkami, oraz cegły imitowane w kicie cementowym należy usunąć i wstawić w to miejsce nowe o fakturze i kolorze dopasowanym do pozostałych cegieł. ( w tym rolki z parapetów okiennych).

3. Fragmenty cegieł zamalowane farbą należy usunąć preparatem do ściągania przemalowań typu Skansol lub Remosol. Nałożyć preparat do spulchnienia farby a następnie zmyć miejsca gorącą wodą pod ciśnieniem.

4. Zniszczone kształtki elewacji należy wymienić na nowe (uszczerbienie powyżej 10% powierzchni oraz miejsca, gdzie kształtek brak). 

5. Drobne ubytki w cegłach należy uzupełnić zaprawą Tubag Steinersatzmasse w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostałych cegieł elewacyjnych.

6. Fragmenty ceglane elewacji należy poddać hydrofobizacji preparatem Ispo Hydrophobierung LF.

7. Fragmenty przemurowane lub dobudowane należy przelaserować farbą StoSil Lasura w kolorze cegły zabytkowej. Należy wykonać próby koloru na elewacji. Zabieg należy wykonać przed założeniem nowych spoin na tych fragmentach elewacji.

8. Należy dołożyć brakujący pas bloków granitowych cokołowych w elewacji zachodniej.

9. Na narożniku północno wschodnim elewacji usunąć istniejące tam lastriko i wstawić w to miejsce bloczki granitowe na wzór pozostałego, istniejącego cokołu elewacji.

10. Należy wykonać izolację wg. załącznika do dokumentacji.

Bloki granitowe cokołu:

1.Całość należy oczyścić gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1% kwasu fluorowodorowego. Miejsca, które nie poddadzą się czyszczeniu chemicznemu należy doczyścić przez piaskowanie metodą CP drobnoziarnistym piaskiem szklarskim.

2.Należy wymienić wszystkie spoiny w granicie na nowe z materiału Tubag Pflasterfugenmortel w kolorze piaskowym.

3.W miejscach ubytków należy obrobić ubytek do formy prostokąta i wstawić w to miejsce flek granitowy z granitu najbardziej zbliżonego do oryginalnego. Wstawki cementowe należy usunąć i wstawić w to miejsce kostki granitowe pod wymiar istniejących kostek..

2. Wszystkie bloki granitowe należy poddać  hydrofobizacji preparatem StoCryl HP 100.

Elementy tynkowane:

Pas elewacji nad cegłami, blendy pod i nadokienne, obramienie portalu wejściowego, ozdobne, blendy nadokienne.

1. Drobne ubytki, spękania  górnego gzymsu tynkowanego elewacji należy przeszpachlować zaprawą Sto-Rissfuller fein poprzez szlamowanie na całej powierzchni, tak, aby zaprawa wypełniła wszystkie drobne rysy i spękania. Większe ubytki tynku należy uzupełnić zaprawą Tubag APS Ausgleichputz. Gzyms, po zagruntowaniu  należy pomalować w kolorze wg.palety StoColor system nr 32110 farbą StoSil Color.

2. Tynk w partii blendy podokiennej oraz obramienia prtalu  całkowicie do zbicia. W miejscach, gdzie spod warstwy tynku pokazała się cegła, należy poddać ją dezynfekcji preparatem StoPrim Fungal, wykuć wszystkie zawilgocone i zagrzybione spoiny w tych partiach i wymienić je na nowe w zaprawie Tubag Trass-kalk fugensaniermortel. Na tak przygotowaną powierzchnię narzucić tynk podkładowy Sto Faserputz i nawierzchniowy Tubag Sanierhaftputz SHF. Tynk pomalować w kolorze 32110 farbą StoSil Color.

3. Przy pozostałym tynku elewacyjnym należy zbić jedynie miejsca odparzone i zasolone. Miejsca zamalowane tynku przeszlifować papierem sciernym. Ubytki w tynku należy uzupełnić zaprawą podkładową Tubag APS 01 Ausgleichputz spezial i nawierzchniowo Sto Faserputz. Cały tynk elewacyjny po zagruntowaniu należy pomalować na kolor 32110 farbą StoSil Color.

4. Należy wymienić całe opierzenie blacharskie elewacji (rynny, rury spustowe).
Należy sprawdzić stan opierzenia blacharskiego i wymienić elementy powykrzywiane i wypaczone, nie spełniające swojej funkcji.

Należy ukryć okablowanie elewacji wkuwając się w cegły. Bruzdy należy zaszpachlować zaprawą pod kolor cegły Tubag Steinersatzmasse.

 Elementy drewniane: gzyms i nadbudówka 

1. Oczyścić grubo i drobnoziarnistym papierem ściernym.

2. Elementy mocno przegniłe i zniszczone wymienić na nowe.

3. Całość zaimpregnować preparatem StoTop Satin i pomalować farbą do drewna StoTopColor w kolorze 32341.
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Fot.1 Północny fragment elewacji prawego skrzydła wymurowany z innej cegły niż zabytkowa. Cokół wtórnie obłożony lastriko. Tynk elewacji miejscami odparzony.
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Fot.2 Drugi fragment elewacji północnej, narożnik północno-wschodni. Cegła dobrze zachowana. Miejscami wysolenia w partii gzymsu ceglanego. Cokół granitowy, dobrze zachowany. Tynk spękany, miejscami odparzony.

[image: image13.jpg]_“’





Fot.3 Widok na elewację zachodnią wymurowana z cegły klinkierowej. Brak fragmenty granitu w partii cokołowej. Zachowany, silnie rozmyty pierwszy kolor tynkowany elewacji.
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Fot.4 Środkowy fragment elewacji zachodniej – zróżnicowana cegła. Tynk spękany, rozmyty pierwszy kolor, ale czytelny. Tynk blend podokiennych bardzo źle zachowany, spęcherzony.
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Fot.5 Środkowy fragment elewacji – c.d.
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Fot.6 Wejście do budynku w elewacji zachodniej – tynk portalu silnie odparzony, spęcherzony, zasolony. Tynk blend nadokiennych zamalowany. Gzyms drewniany i nadbudówka drewniana bardzo źle zachowane. Dobrze widoczny pierwotny kolor tynku w ozdobnych blendach.
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Fot.7 Narożnik elewacji zachodniej – dobudowany w innej cegle. Tynk dobrze zachowany, miejscami odparzony, spękany. Całość do ujednolicenia z pozostałymi fragmentami elewacji.

W opracowaniu technologii konserwacji oparto się na preparatach firmy StoIspo. Można zastosować preparaty firmy Remmers, posiadającej kompleksową ofertę do konserwacji kamienia, cegły, tynków. Można stosować do impregnacji kamienia i cegły polskie odpowiedniki preparatów np. Zakładów Doświadczalnych Silikonów w Nowej Sarzynie, należy jednak przed ich zastosowaniem skonsultować się z nadzorem konserwatorskim podczas prac.

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem biura WKZ w Szczecinie, oraz nadzorem konserwatora technologa o specjalności konserwacji elementów i detalu architektonicznego.

Przed wykonaniem malowania tynków należy wykonać próbki koloru do komisyjnego zatwierdzenia.
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