Szczecin 27.09.2006

OPINIA TECHNICZNA

na temat

STANU TECHNICZNEGO WYBIEGÓW W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT PRZY 

UL. WOJSKA POLSKIEGO 247 

W SZCZECINIE

1. Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Ku Słońcu 125 w Szczecinie.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont wybiegów dla psów, w Schronisku dla zwierząt, przy ul. Wojska Polskiego 247 w Szczecinie. 

Celem opracowania jest ustalenie stanu technicznego oraz  opracowanie technologii remontu tej części obiektu.

3. Materiały wykorzystane przy przygotowaniu opracowania

Przy przygotowaniu opracowania wykorzystano materiały uzyskane w wyniku oględzin, zdjęcia oraz otrzymany projekt budynku.

4. Wprowadzenie w zagadnienie

Schronisko dla zwierząt przy ul. Wojska Polskiego 247 w Szczecinie, wybudowano w latach siedemdziesiątych XX wieku,  jest obiektem służącym bezdomnym zwierzętom. Na terenie schroniska znajduje się budynek biurowo-socjalny  z częścią budynku w której znajdują się boksy dla psów z wybiegami. Korytarze, boksy wewnętrzne i zewnętrzne małe wybiegi, z tyłu budynku, zostały wyremontowane w roku 2005. Do remontu pozostały duże zewnętrzne wybiegi dla psów. Posadzki dużych wybiegów dla psów wykonane są z betonu ze spadkami w kierunku rynien ściekowych. Kraty z prętów stalowych żebrowanych o średnicy około 16 mm. Wybiegi nie są zadaszone.

5. Przeprowadzone badania

5.1. Oględziny

W dniach 25 i 26.09.2006 r. przeprowadzono oględziny zewnętrznych wybiegów dla psów. 

Kraty w ramach z kątownika stalowego wypełnionych stalowymi prętami w dolnych partiach bardzo mocno skorodowane – korozja niektórych prętów w 70%, ubytki prętów w kratach. Cokoły betonowe miejscowo spękane i zawilgocone. 

Wybiegi wykonane z betonu są bardzo mocno zniszczone – beton łuszczy się, widoczne liczne zagłębienia w posadzce. 

Przez boksy  przebiegają rynienki ściekowe do których spłukiwane są odchody zwierząt.  W rynienkach zalegają odchody zwierząt, widoczne są zastoiska fekaliów. Należy wykonać nowe rynienki z wyraźnym spadkiem w kierunku kanalizacji.

6. Podsumowanie

Z przeprowadzonych oględzin wynika, że obiekt ogólnie jest w złym stanie technicznym.  Wszystkie elementy wybiegów i klatek przy budynku, wymagają gruntownych napraw. Począwszy od posadzek, które należy wymienić, poprzez wymianę tynków na cokołach po wymianę stalowych krat klatek i remont ogrodzenia zewnętrznego wybiegów. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie warstwami malarskimi.

Posadzki w obiekcie są w złym stanie technicznym i należy je wymienić na nowe.  Pod elementami stalowymi ogrodzenia, wykonać nowe uzupełnienia elementów betonowych i wyprawy tynkarskie.

Posadzki wykonać z płytek gresowych antypoślizgowych. Rynienki wyłożyć kształtkami ceramicznymi gresowymi.

Sposób wykonania prac remontowych podany jest w poniższych zaleceniach.

7. Zalecenia

Prace renowacyjne trzeba podzielić na następujące etapy:

-
 wymiana podłoży betonowych na nowe i ułożenie na nich posadzki z płytek ceramicznych

-
wymiana krat stałych i otwieranych w klatkach między budynkiem a dużymi wybiegami

-     remont pozostałych elementów stalowych ogrodzeń (wymiana skorodowanych                                            elementów )                   

- 
prace malarskie

8. Prace do wykonania

A) Wymiana krat w klatkach przy wybiegach i innych elementów stalowych
Celem przeprowadzenia tego etapu robót należy:

A. Wyciąć istniejące kraty stalowe klatek między budynkiem a dużymi wybiegami.

B. Wykonać i zamontować nowe kraty stalowe z furtkami zamykanymi od zewnątrz,  zgodnie ze stanem istniejącym.

C) Wymiana posadzek z podkładami

A. Posadzkę betonowa na wybiegach skuć na grubość 10-15 cm i wykonać nową z betonu   B 15 zachowując kierunki istniejących spadków w kierunku rynienki kanalizacyjnej 1,5 %. Posadzkę zatrzeć na ostro. 

B. Nowe podkłady betonowe oraz rynienki kanalizacyjne zaizolować zaprawą elastyczną wodoszczelną CR 166.

C. Fundamenty pod ogrodzenie z betonu B 15 wykonać na nowo – pod nowe ogrodzenia stalowe w klatkach.

D. Nowe rynienki kanalizacyjne wykonać ze spadkiem min. 1% w kierunku odpływów  kanalizacyjnych. Rynienki wyłożyć kształtkami ceramicznymi typu gres.

E. Płytki ceramiczne typu gres przykleić na posadzce Zaprawą klejącą „flex” CM 17 i zaspoinować spoiną chemoodporną CE 48.

F. Z cokołów betonowych na dużych wybiegach skuć odspojone fragmenty wypraw cementowych, oczyścić i wykonać nowe z zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem     CC 81.

D) Inne prace

A. Wszystkie elementy stalowe, wewnątrz i na zewnątrz, w miarę możliwości wypiaskować lub doczyścić do metalu szczotkami stalowymi, zagruntować podkładową epoksydową farbą antykorozyjną i pomalować trzykrotnie epoksydową farbą nawierzchniową.
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